Załącznik nr 13

OKREŚLENIE  PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNOŚCI

dla materiałów gdzie użyto nazw własnych

1. Bloczki systemu VG-ORTH HYDRO

- bloczki gipsowe –wykonane z gipsu,

- wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 12859:2011,

- przeznaczone do wznoszenia wewnętrznych ścian działowych

- wymiary: 80 mm×666 mm×500 mm

- impregnowane (wodoodporne), gr. 8cm.

2. Spoiwo wypełniające FULL GIPS FG-70

- k l e j d o  płyt  g i p s o w y c h wodoodpornych

- gipsowa masa klejąca z fabrycznymi dodatkami

- zgodny z PN-EN 12860:2002 w zakresie wymagań w niej określonych, mających wpływ na spełnienie przez obiekty budowlane wymagań  podstawowych.

- worki 25 kg nr art. 62521

3. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą

Wymogi techniczne:

- wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 13984:2013-06E,

- grubość 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm,

- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody

- o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka

- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia

4.  Masa/ folia izolacyjna Superflex

- izolacja przeciwwodna powłokowa do zabezpieczenia posadzki i ścian w pomieszczeniach mokrych-powłoką uszczelniająca, elastyczna.

- posiadająca zdolność krycia rys do 1,6mm i stosowania na podłożach odkształcalnych

- do stosowania wewnątrz budynków,

- wodoodporna

- nie zawierająca rozpuszczalników

- dwie warstwy materiału mają zabezpieczyć podłoże przed  zawilgoceniem

- odporna na wodę pod ciśnieniem 0,15MPa, nieprzepuszczalna

### Przesiąkliwość zgodnie z normą PN-B-04615:1990

### Wydłużenie i naprężenie zgodnie z normą PN-EN ISO 527-3:1998

### Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 14891:2012

Przy połączeniu posadzki ze ścianą należy zastosować taśmę uszczelniającą.

5.   Drzwi Porta

- Wypełnienie skrzydła -i wkład stabilizujący „plaster miodu" lub płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem

- Skrzydła pokryte okleiną CPL 0,7mm odporną na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne powierzchni. .

- Profil krawędzi- oba boki oraz góra skrzydła okleinowane są taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

| Różnice wymiarów | [mm] |
| --- | --- |
| wymiary zewn. ościeżnicy | 5 |
| powyżej 1 m | 5 |
| różnica długości przeciwległych elementów do 1 m | 1 |
| ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m | 2 |
| skrzydło we wrębie szerokość do 1 m powyżej 1 m wysokość powyżej 1 m | 1 2 2 |
| różnica długości przekątnych do 1 m | 2 |
| przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m | 3 |
| elementów grubość do 40 mm powyżej 40 mm | 1 2 |
| grubość skrzydła | 1 |

- Okucia budowlane

- Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

- Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

6.  Grzejnik stalowy płytowy np. firmy VHN

- grzejnik stalowy, płytowy, ocynkowany

- wymiary: wys. x dł. : 600 x 920 mm, jednowarstwowy z jedną płytą konwekcyjną

- podłączenie boczne jednostronne

- podłączenia: 4 x GW 1/2”

- ciśnienie próbne: 1,3 MPa

- max. ciśnienie pracy: 1,0 MPa

- max. temperatura pracy: 110ºC

7. Zawór termostatyczny firmy Oventrop typu AVP-6

- średnica zaworu: DN15 (1/2”)

- przyłącze gwintowe pod termostat

- max. różnica ciśnień, przy której zawór szczelnie zamyka przepływ: 1 bar

- max. temperatura pracy: 120ºC

- max. ciśnienie pracy: 10 bar

- korpus niklowany, trzpień ze stali nierdzewnej

- forma prosta

8. Zawór powrotny firmy Oventrop typu Combi-2

- średnica zaworu: DN15 (1/2”)

- przyłącze gwintowe do przyrządu napełniająco-opróżniającego

- max. temperatura pracy: 120ºC

- max. ciśnienie pracy: 1,0 MPa

- korpus niklowany

- forma prosta

9. Wentylator łazienkowy Systemair typ BF

- wentylator do łazienek, wyciągowy, osiowy, montowany na ścianie (ew. na suficie)

- z tworzywa sztucznego (ABS)

- napięcie: 1x230 V

- częstotliwość: 50 Hz

- klasa izolacji: B

- ok. 2200 – 2500 obr./min.